Таблица материалов по производителям

Перекрестная таблица марок материалов Mn-Zn ферритовых сердечников по производителям ферритов.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Материал** | **P2** | **P3** | **P4** | **P5** | **HQ2K** | **H3K** | **H5K** | **H6K** | **H7K** | **H10K** | **H12K** | **H15K** |
| **μi** | **2500** | **2300** | **2200** | **1400** | **2000** | **3000** | **5000** | **6000** | **7000** | **10000** | **12000** | **15000** |
| TDK | PC30 | PC40 | PC44 | PC50 PC47 | H6B H6K | H7C2 | H7A | H1B | H1D | H5C2 | H5D | H5C3 |
| FDK | 6H10 | 6H20 | 6H40 | 7H10 | - | - | - | 2H06 | 2H07 | 2H010 | 2H012 | 2H015 |